Stopy aluminium do przeróbki plastycznej dzieli się na dwie grupy. Pierwsza obejmuje stopy serii 1000, 3000 i 5000 umacniane w procesach przeróbki plastycznej. Należą do tej grupy aluminium o czystości technicznej (niestopowe) oraz stopy oparte na podwójnych układach równowagi fazowej Al-Mn i Al-Mg. Do drugiej grupy zalicza się stopy serii 2000, 6000 i 7000. Są to stopy Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg oraz Al-Zn-Mg-Cu, które umacnia się wydzielinowo.

Stopy aluminium EN AW-2007 (AlCu4PbMgMn) i EN AW-2011 (AlCu6BiPb) serii 2000 znane pod nazwami handlowymi dural lub duralminum charakteryzują się dobrą skrawalnością. Dla jej zwiększania wprowadza się dodatki ołowiu (Pb) lub bizmutu (Bi), ale najważniejszymi dodatkami są magnez (Mg) i mangan (Mn).

Dural AW-2007 ma bardzo podobne właściwości do EN AW-2011, ale jest twardszy. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością zmęczeniową i na rozciąganie (370-410 N/mm²) oraz średnią odpornością korozyjną. Słabo nadaje się do spawania. Jego dodatkową cechą jest duża podatność na obróbkę skrawaniem (toczenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie), podczas której tworzą się krótkie wióry, a przy intensywnym chłodzeniu można stosować wysokie prędkości obróbki. Po obróbce uzyskuje błyszczącą powierzchnię. Podczas wiercenia, rozwiercania i gwintowania zaleca się stosowanie ogólnodostępnego preparatu Terebor/FANAR. Stop ten doskonale nadaje się również do obróbki ręcznej – cięcie, docinanie, piłowanie, gwintowanie itp. Ze względu na swoje własności znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, budownictwie, reklamie i we wszystkich dziedzinach modelarstwa.

Dural AW-2011 to dalsze rozwinięcie EN AW-2007, ale charakteryzuje się lepszą skrawalnością i można go poddać obróbce cieplnej. Podobnie jak AW-2007 posiada średnią odpornością na korozję i słabo nadaje się do spawania. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy to ~ 370-410 N/mm². Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skrawania przy intensywnym chłodzeniu. Po obróbce uzyskuje błyszczącą powierzchnię. Ze względu na swoje własności znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, budownictwie, reklamie i we wszystkich dziedzinach modelarstwa. Produkt EN AW-2011 spełnia również wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązującej od 2011 roku.

Opracował: Ludomir Rogalski